2023年第1期

高钢级ERW石油套管用钢焊接热影响区组织和性能研究

李睿鑫1  孔进丽1  王青峰2 

(1 南京钢铁股份有限公司；2 燕山大学材料科学与工程学院)

摘 要  采用 Gleeble焊接热模拟技术并结合金相-硬度法，对试制的高钢级ERW石油套管用钢焊接热影响区组织和性能进行研究。结果表明：随着碳当量的增加，试制钢的淬透性显著增强，同时焊接热影响区冷裂纹敏感性增大；试制钢焊接热影响区的组织存在显著差异，在焊接热影响区的过热粗晶区、热-机械交界区、正火区等3个区域中，过热粗晶区的组织粗大并出现魏氏组织和马氏体淬硬组织。

关键词  ERW 物理模拟 冷裂纹敏感性

中温压力容器用钢15CrMoR焊接接头组织与性能研究

杨 雄  李 鹏

（内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心）

摘 要  对60 mm厚度中温压力容器用钢15CrMoR进行埋弧焊接（SAW）试验，研究钢板焊态和焊后热处理态焊接接头的组织及性能。结果表明：焊态和焊后热处理态焊缝的组织均为针状铁素体+粒状贝氏体+先共析铁素体，粗晶区组织均为贝氏体，而细晶区组织稍有差别，其中，焊态细晶区组织为粒状贝氏体+铁素体+珠光体，焊后热处理态细晶区组织为粒状贝氏体，热处理前、后显微组织无显著变化。性能指标说明15CrMoR钢焊缝处强度高于母材，焊后热处理提高了焊接接头的低温冲击性能，降低了焊接接头硬度，具有较低的冷裂纹倾向，可焊性更好。

关键词  15CrMoR 焊接接头 组织 性能

低碳贝氏体钢组织的稳定性研究

蔡茗宇 王 永 周 起 贾保祯 刘朝振 蔡瑞涛

（山东钢铁集团日照有限公司中厚板厂）

摘 要  通过扫描电镜（SEM）、透射电镜（TEM）、X射线衍射（XRD）和内耗实验等手段，观察、分析低碳贝氏体钢在受热扰动过程中的显微组织和屈服强度变化。结果表明，随着热扰动的进行,屈服强度先提高、后降低；贝氏体板条的宽度不断增加，板条内部出现胞状亚结构，板条逐步演化为颗粒状；Mo2C和NbC析出物进一步增多并逐渐粗化，组织中的位错密度不断降低；内耗-温度谱中Snoek峰值不断降低，表面处的SKK峰值先降低后升高。贝氏体的稳定性与位错运动有较大关系。

关键词  热扰动 贝氏体形貌 碳化物 位错密度 内耗

风电塔筒用钢板探伤不合格原因分析与改进

张奇毅 陈海燕 宋延成 徐国龙 白 云

（江阴兴澄特种钢铁有限公司）

摘 要  运用酸蚀低倍检验、光学及电子显微分析技术,对某钢厂S355J2+N风电塔筒用钢板探伤不合格原因进行定性分析，并对其影响因素展开讨论。结果表明：钢板心部的微裂纹是此次探伤不合格的主要原因。裂纹的产生，一方面是偏析导致组织应力和轧后冷却过程中形成热应力的共同作用，另一方面是MnS夹杂物偏聚使钢基体界面结合较弱，促进了裂纹的萌生和扩展。通过将钢中硫含量控制在0.003%以内、控制连铸钢水过热度≤20 ℃、定期和不定期对连铸机扇形段辊缝进行检测、扇形段弧度进行校验以及钢板下线后及时堆垛缓冷等一系列措施，探伤合格率得到有效提升。 

关键词  风电塔筒用钢 探伤 偏析 缓冷

转炉钢渣辊压破碎-有压热焖处理工艺的应用实践

郭文斌 刘志远 王重君 么敬文 宋稳强 杨晓乐

（唐山中厚板材有限公司）

摘 要  唐山中厚板材有限公司采用辊压破碎-有压热焖工艺处理转炉钢渣，工艺按照一跨内紧凑式原则布局设计，可以节省场地面积、减少设备投资、有效提高作业效率，同时实现钢渣处理超低排放，提升钢、渣分离效果，取得了较好的经济效益和社会效益。 

关键词  钢渣 辊压破碎-有压热焖技术 效率 超低排放

浸渍型抗氧化电极降低LF炉电极消耗的应用实践

么敬文1 王重君1 薛赞鸣2 李 雷1 王 飞1 周立平1 李 行1

（1 唐山中厚板材有限公司；2 江苏时代鑫新环保科技有限公司）

摘 要  LF炉电极消耗对精炼成本有较大的影响，提高电极质量、降低电极消耗在炼钢生产中具有十分重要的意义。唐山中厚板材有限公司通过对电极进行浸渍抗氧化处理，在电极表面形成抗氧化薄膜，并对生产工艺参数做出相应调整，降低了电极的侵蚀速度，减少了电极消耗。使用浸渍型抗氧化电极后，与原始状态电极相比，吨钢电极消耗降低0.106 kg，降低比率为27.53%，单位时间电量的电极消耗低3.03 g/kW·h，降低比率为29.1%，节约成本0.83元/t。浸渍型抗氧化石墨电极更换次数减少，减轻了操作人员的劳动强度，提高了生产效率。 

关键词  LF炉 石墨电极 消耗 浸渍型抗氧化电极

宁钢板坯连铸机电磁搅拌应用实践

张壬寅 李洪鹏 胡盛凯 杜振杰 袁淳安 刘永军 葛允宗 彭勇生

（宁波钢铁有限公司）

摘 要  为了改善连铸坯内部质量，宁钢在连铸机二冷段安装了电磁搅拌装置，两对搅拌辊装配在扇形段二段1#和7#辊位。以230 mm×（950~1 650） mm断面规格板坯为研究对象，在凝固过程中施加电磁搅拌，研究其对铸坯凝固组织的影响。试验钢种在0.9~1.3 m/min拉速下，单边凝固厚度为板坯厚度的1/4~1/3，此时的电磁搅拌效果最佳。结果表明：在凝固过程中经过电磁搅拌，板坯中心缺陷程度减轻，内部质量得到明显改善。 

关键词  板坯 S-EMS 中心缺陷

中厚板表面横向裂纹缺陷分析及控制对策

庞 凯

（广西柳州钢铁集团有限公司）

摘 要  中厚板横向裂纹缺陷属于破坏性和无法挽救性钢板表面质量缺陷 ，是中厚板不良品和不合格品的主要构成缺陷。在钢板化学成分符合国家标准的前提下，通过金相检测对中厚板产品横向裂纹缺陷所呈现的形貌、分布、裂纹附近的夹杂物、金相组织进行分析。结果表明：连铸工艺或坯料加热、轧制工艺异常是中厚板横向裂纹产生的主要诱因。 

关键词  中厚板 横裂 金相分析 控制对策

宁钢生产冷轧深冲钢夹杂物控制实践

刘永军 胡盛凯 李洪鹏

（宁波钢铁有限公司炼钢厂）

摘 要  随着市场需求的变化，冷轧深冲钢订货厚度呈现减薄趋势，表面质量要求越来越高，对连铸工艺提出更为严格的要求。宁钢通过强化冷轧深冲钢炼钢工艺过程管理，从钢水洁净度、中间包覆盖剂、结晶器液面波动和浸入式水口更换作业4个方面进行生产工艺控制，有效降低冷轧深冲钢夹杂物改判率，提高冷轧深冲钢的轧制合格率。

关键词  冷轧深冲钢 夹杂物 工艺控制

新一代中厚板冷却控制系统在萍钢的应用

韩 文1 白 冰1 温志强1 曾凡德2 冯 敢2 

（1 中冶京诚工程技术有限公司；2 九江萍钢钢铁有限公司）

摘 要  为了进一步提高自动化水平和产品质量，结合九江萍钢3 500 mm中厚板生产线快速冷却装备的技术特点，有针对性地开发了新一代在线冷却控制系统，同时对原有控制系统进行了升级改造。新系统经过在线调试和生产应用，表明在温度控制精度、均匀性等方面相较原系统有较大提升，对板型改善效果明显，能够满足中厚板生产工艺和产品质量的技术要求。 

关键词  中厚板 快速冷却 在线控制系统 有限差分 终冷温度命中率 温度均匀性

中厚板层流ACC控冷系统升级改造

王忠华

（鞍山冶金集团设备工程有限公司）

摘 要  控制轧制与控制冷却工艺是开发钢种和改善产品质量的重要技术手段。国内某钢厂的ACC层流冷却设备因存在调节阀响应速度慢、上集管管路设计不合理造成流量检测不准确、全自动生产无法实现等问题，生产过程中钢板瓢曲严重，致使设备因无法正常使用而长期搁置。为保证控制冷却后板型平整、加快生产节奏、降低生产成本，对系统进行升级改造。改造后实现全自动生产，板型合格率由80％提高到97％以上，生产节奏得到大幅度提升。 

关键词  层流冷却 自动化 升级改造